Alfombrillas Nomad™ Aqua 4500

Boletín Técnico

TD 624   Fecha: Diciembre 2001

JP. Página 1 / 1

Descripción:

La alfombrilla Nomad Aqua 4500 está diseñada para su uso en entradas a edificios con bajo tráfico de personas. El diseño de la alfombrilla combina fibras de polipropileno de 2 tamaños diferentes dispuestas en filas. Este diseño con combinación de fibras optimiza la capacidad para retener y esconder la suciedad y humedad.

(4 filas de fibras finas por una de fibras gruesas)

Posicionamiento del Producto:

Principalmente diseñada como alfombrilla de entrada en interior o como alfombrilla para corredores para recoger suciedad y humedad cuando se utiliza como parte de un sistema de alfombrillas en entradas a edificios con bajo tráfico (menos de 500 personas/dia).

Características:

- Gran capacidad para retener suciedad y humedad

- No se deshilacha

- Gran duración

- Disponible en cuatro colores

- Excelente resistencia

- Fácil de limpiar

- Soporte antideslizante

Colores:

- Negro, marrón, azul y verde.

- Soporte de PVC color negro.

Tamaños:

- 60 x 90 cm

- 90 x 150 cm

- 120 x 180 cm

.

Envasado e identificación:

- 60 x 90: 6 alfombras/embalaje (1 color)

- Otros tamaños: 1/embalaje

- Cada embalaje está etiquetado con la marca del producto, tamaño color y nombre del fabricante 3M.

Bordes:

- Bordes integrados en la alfombrilla por los 4 lados

Instrucciones de instalación y limpieza:

Instrucciones detalladas incluidas en el embalaje

Agitar o aspirar periódicamente.

Puede lavarse a presión o mediante extracción con agua caliente (temperatura máxima +50ºC)

Accessorios:

- No necesarios

Eliminación de residuos:

Los trozos de material desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados.

Resistencia a productos químicos:

| Solución | Valor ( |
| --- | --- |
| Detergentes habituales | Excelente |
| Jabones | Excelente |
| Aceite | Pobre ( |
| Disolventes clorados | Pobre |

( Excelente = Efecto sobre el producto inferior a un 1% de pérdida de peso.

Pobre =El producto pierde todas sus propiedades de uso.

( contacto ocasional, nunca expuesto de forma permanente

Propiedades del producto:

| Propiedad Método/Test | Valor |
| --- | --- |
| Peso total (: ASTM D-418 | 3100 g/m2 |
| Espesor total (: ASTM D-418 | 6,0 mm |
| Ancho del borde | 25 mm |
| Inflamabilidad: DOC FF 1-70 | Pasa |
| Rango de temperatura de servicio: Coeficiente de fricción DIN 51130 (GE) | 0°C a 60°C R12, V10 |

( Valores medios.

Origen del producto: fabricado en EU

Fuente de Suministro: 3M Francia