Descripción:

El producto es una alfombrilla fabricada en bucles de PVC con trama abierta sobre soporte de espuma que la hace confortable. La alfombrilla es además antideslizante y retiene y esconde la suciedad para evitar su paso al interior del edificio.

Posicionamiento del Producto:

Alfombrilla antisuciedad para ser instalada a la entrada de edificios en el interior, donde haya problemas de suciedad. Puede utilizarse también como alfombra antifatiga. Su soporte de espuma evita que la suciedad y humedad dañen el suelo. Sus instalaciones recomendadas son entradas, vestíbulos, pasillos y salas de ordenadores.

-Tráfico típico:

De 500 a 1500 personas/dia

-No recomendable para cocinas, zonas con grasa, y zonas permanentemente húmedas

-Rango de temperaturas de servicio:

-23°C a +50°C

Características:

- Buena apariencia estética.

- Gran capacidad para retener y esconder la suciedad.

- Confortable.

- Fácil de limpiar.

- Duradera.

- Colores:

- Gris (4), marrón (3), verde, rojo, negro, oro y azul

- Tamaños:

Alfombrillas: precortadas, con bordes integrados en los 4 lados:

0,90 x 1,50 m

1,20 x 1,80 m

Rollos :	0,90 x    6 m

1,20 x    6 m

0,90 x  12 m

1,20 x  12 m

- Envasado e identificación:

- Rollos y alfombrillas: 1 por embalaje

- Cada rollo lleva impreso en el soporte el logo de 3M,la marca del producto y el numero de lote.

- Cada embalaje esta etiquetado con la marca del producto, tamaño, color y el nombre del fabricante (3M).

- Instrucciones para instalación y Limpieza:

- Dentro de cada embalaje se encuentra un folleto explicativo.

- Accesorios:

- 3M Bordes para Nomad

- 3M cinta de empalme Gris

- 3M adhesivo para Nomad

- Desecho de residuos:

- Los trozos de material desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados.

- Resistencia a Productos Químicos:

(Test realizados con inmersión total del producto durante 7 dias a  22° C,)

| Solución | Valor  |
| --- | --- |
| - Agua : | - Excelente |
| - Solución de jabón al 1% | - Excelente |
| - Acido acético al 5% : | - Excelente |
| - Hidróxido Sódico al 5%: | - Excelente |
| - Alcohol etilico al 50% : | - Buena |
| - Hidrocarburos | - Pobre |
| - Hidrocarburos clorados | - Pobre |
| - Gasolina : | - Pobre |
| - Aceite de cocina  | - Pobre |

-  Excelente: efecto leve sobre el producto, inferior al 1% de perdida de peso

- Buena = el producto sufre una decoloración o pérdida de peso inferior al 3%.

- Pobre =el producto pierde todas sus propiedades de uso.

-  Alcoholes minerales inodoros

-  Cloruro de metileno, Cloroformo

-  Aceite de cacahuete

Propiedades del Producto:

| - Propiedad/Test | - Valor |
| --- | --- |
| - Espesor  : - ASTM D-418-68: | - 9,0 mm |
| - Peso  : - ASTM D-418-68 | - 2,7 kg/m² |
| - Propiedades microbiológicas: - ASTM G-21-90 | - Inhibe la proliferación de hongos |
| - Inflamabilidad: - DOC-FF-1-70 (USA) - ASTM E 648(USA) - DIN4102-14 (Futura ISO 9239-1) | Pasa 0,81 watt/cm² B1 |
| - Propiedades eléctricas: - Resistividad por volumen - (ASTM D-149) | 6,5kV |
| Sensibilidad electrostática: (AATCC 134) -Neolite Soles -Chrome leather | 1,8 kV  3,5 kV  |
| Coeficiente de fricción BIA ZH 1/571 & DIN 51130 (GE) | R11, V10 |
| Estabilidad dimensional: ASTM D 418-68 (secciones 8 y 9) | Longitud y anchura pueden variar hasta un -/+ 4 % |

 Valores medios

 Polaridad positiva

Origen del producto: fabricado en USA en una planta con la certificación  ISO  9002.

Fuente de suministro: 3M Francia