Descripción:

El producto es una alfombrilla sin soporte, fabricada en bucles de vinilo con trama abierta. La alfombrilla es resistente a aceites vegetales y apta para tráfico intenso de personas. Puede utilizarse para ser instalada en zonas con ó sin humedad como alfombrilla de entrada que retiene y esconde la suciedad para evitar su paso al interior del edificio.

Posicionamiento del Producto:

Alfombrilla antisuciedad para ser instalada a la entrada de edificios, tanto en el exterior como en el interior (con o sin cajeado). También para zonas de fabricación o cualquier otra zona expuesta a aceites contaminantes y/o a tráfico alto de personas.

Tráfico típico:

1500-5000 personas/dia

Rango de Temperaturas de servicio:

-23°C a +50°C

Características:

- Gran capacidad para retener y esconder la suciedad.

- Resistente a aceites vegetales.

- Fácil de limpiar.

- Duradero.

- Confortable

- Resistente a radiación UV

- Atractiva apariencia

- Colores:

- Marrón (3), Gris (4), Coco, Negro, Rojo, Azul (2), Verde (2), Blanco, Naranja y Amarillo (2).

Tamaños:

Alfombrillas:  0,6 x 0,9 m. (Sólo marrón y           gris oscuro, con los 4 bordes integrados)

0,90 x 1,50 m *

1,20 x 1,80 m *

* =Con bordes integrados en lados cortos.

Rollos: 	0,90 x 6 m

0,90 x 9 m

1,20 x 6 m

1,20 x 9 m

- Envasado e Identificación:

- - Alfombrillas y rollos: Uno/a  por embalaje.

- - Cada embalaje está etiquetado con la marca del producto, tamaño, color y el nombre del fabricante (3M).

- Instrucciones para Instalación y Limpieza:

- Dentro de cada embalaje se incluye un folleto explicativo.

- Accesorios:

- 3M Bordes para Alfombrillas  Nomad.

- 3M Cinta de empalme gris.

- 3M Alhesivo para Nomad (Líquido o en barra).

- 3M Soporte metálico para Nomad.

- 3M pistola para adhesivo.

- Desecho de residuos:

- Los trozos de material desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados.

Resistencia a productos químicos:

(Test realizados con inmersión total del producto durante 7 días a 22º C)

| Solución | Valor  |
| --- | --- |
| Agua: | Excelente |
| Agua salada al 10% : | Excelente |
| Agua clorada: | Excelente |
| Fosfato trisódico: | Excelente |
| Solución de ácido de Cromo : | Buena |
| Solución lotográfica (3M-K-11) : | Excelente |
| Solución de detergente al 5% : | Excelente |
| Glicerina : | Excelente |
| Aceite de cacahuete : | Excelente |
| Acido sulfúrico al 24% : | Excelente |
| Acido clorhídrico al 10% : | Excelente |
| Alcohol Etílico : | Excelente |
| Hidróxido Sódico : | Excelente |
| Persulfato Amónico : | Excelente |
| Sulfato de Níquel : | Excelente |
| Cloruro Férrico : | Excelente |
| Hexano : | Buena |
| Cloruro de Metileno (Disolvente) : | Pobre |
| Alcoholes minerales : | Buena |
| Gasolina : | Buena |
| Aceite de Motor : | Excelente |
| Gasoil: | Buena |
| Líquido de Transmisión | Excelente |
| Acido acético al 25% | Buena |

 Excelente: Efecto leve sobre el producto, inferior a un 1% de pérdida de peso.

Buena:Inferior al 3% de pérdida de peso o decoloración

Pobre: El producto pierde todas sus propiedades de uso.

Propiedades del Producto:

| - Propiedad /Test | - Valor |
| --- | --- |
| - Espesor  : - ASTM D-418-68 : | - 16,0 mm |
| - Peso  : - ASTM D-418-68 | - 5,0 kg/m² |
| - Propiedades Microbiológicas : - ASTM G-21-90 | - Inhibe la proliferación de hongos. |
| - Inflamabilidad: - DOC-FF-1-70 (USA) : - ASTM E-648 (USA) : - ASTM E-662-95 (densidad del humo) - DIN 4102-14 (Futura ISO9239-1) - Ö Norm 3810 & 3800 (OS) : | - Pasa. - 0,76 watt/cm² - 470% - B1 - B1 Q1 |
| - Propiedades eléctricas: - Resistencia eléctrica: - (ASTM D 149) - Resistividad por Volumen (ASTM D 257) | - 8,0-12,0 kV - 3,2 x 1010 Ohms/cm |
| - Estabilidad dimensional: - ASTM D 418-68 - (sección 8 y 9) | - Longitud y anchura pueden variar hasta - -/+ 4 % |
| - Coeficiente de fricción: - BIA (GE) (ZH 1/571 & DIN 51130) | R11, V10 |
| Recuperación después de carga estática : | 90 % recuperación |

 Valores medios.

 Test : 0.70 kg/cm² durante 24 horas.

Origen del producto:

Fabricado en USA en una Planta con la Certificación ISO 9002

Fuente de Suministro:

3M Francia