Descripción :

El producto es una alfombrilla fabricada en bucles de PVC con trama abierta sobre soporte de PVC. La alfombrilla es resistente a aceites vegetales y apta para trafico intenso de personas.Puede utilizarse para ser instalada en zonas con o sin humedad como alfombrilla de entrada que retiene y esconde la suciedad para evitar su paso al interior del edificio.

Posicionamiento del Producto:

Alfombrilla antisuciedad para ser instalada a la entrada de edificios tanto en el exterior como el interior,zonas de fabricacion o cualquier otra zona expuesta a la suciedad y al tráfico alto de personas.

Tráfico típico:

1500-5000 personas/dia

Rango de Temperaturas de servicio:

- 23°C to a 50°C

Características :

- Gran capacidad para retener y esconder la suciedad

- Resistente a aceites vegetales

- Fácil de limpiar

- Duradero

- Con soporte de PVC para proteger el suelo

- Colores :

- Gris

- Marrón

- Tamaños :

- Alfombrillas : 0,90 x 1,50 m *

1,20 x 1,80 m *

* Con bordes integrados en lados cortos.

Rollos :	0,90 x 6 m

1,20 x 6 m

1,20 x 9 m

- Envasado e identificación :

- Rollos y alfombrillas:1 por embalaje

- Cada rollo o alfombrilla lleva impreso en el soporte el logo de 3M,la marca del producto y el numero de lote.

- Cada embalaje esta etiquetado con la marca del producto,tamaño,color y el nombre del fabricante(3M).

- Instrucciones para instalación y Limpieza:

- Dentro de cada embalaje se encuentra un folleto explicativo.

- Accessorios :

- 3M Bordes para alfombrillas Nomad

- 3M cinta de empalme Gris

- 3M Adhesivo para    Nomad (líquido o en barra)

- Desecho de residuos :

- Los trozos de material desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados.

- Resistencia a Productos Químicos

(Test realizados con inmersión total del producto durante 7 dias a 22ºC)

| Solución | Valor  |
| --- | --- |
| Agua: | Excelente |
| Agua salada al 10% : | Excelente |
| Agua clorada: | Excelente |
| Fosfato trisódico: | Excelente |
| Solución de ácido de Cromo : | Buena |
| Solución lotográfica (3M-K-11) : | Excelente |
| Solución de detergente al 5% : | Excelente |
| Glicerina : | Excelente |
| Aceite de cacahuete : | Excelente |
| Acido sulfúrico al 24% : | Excelente |
| Acido clorhídrico al 10% : | Excelente |
| Alcohol Etílico : | Excelente |
| Hidróxido Sódico : | Excelente |
| Persulfato Amónico : | Excelente |
| Cloruro Férrico : | Excelente |
| Hexano : | Buena |
| Cloruro de Metileno (Disolvente) : | Pobre |
| Alcoholes minerales : | Buena |
| Gasolina : | Buena |
| Aceite de Motor : | Excelente |
| Gasoil: | Buena |
| Líquido de Transmisión | Excelente |
| Acido acético al 25% | Buena |

 Excelente: Efecto leve sobre el producto, inferior a un 1% de pérdida de peso.

Buena:Inferior al 3% de pérdida de peso o decoloración

Pobre: El producto pierde todas sus propiedades de uso.

- Propiedades del Producto:

| - Propiedad /Test | - Valor |
| --- | --- |
| - Espesor  : - ASTM D-418-68 : | - 11,0 mm |
| - Peso  : - ASTM D-418-68 | - 4,8 kg/m² |
| - Propiedades Microbiológicas : - ASTM G-21-90 | - Inhibe la proliferación de hongos. |
| - Inflamabilidad: - DOC-FF-1-70 (USA) : - ASTM E-648 (USA) : - ASTM E-662-95 (densidad del humo) - DIN 4102-14 (Futura ISO9239-1) | - Pasa. - 0,86 watt/cm² - DM=404 - B1 |
| - Propiedades eléctricas: - Resistencia eléctrica : - (ASTM D 149) - Resistividad por Volumen (ASTM D 257) | - 14,0 kV - 6,1 x 1010 Ohms/cm |
| - Estabilidad dimensional : - ASTM D 418-68 - (sección 8 y 9) | - Longitud y anchura pueden variar hasta - -/+ 4 % |
| - Coeficiente de fricción : - BIA (GE) (ZH 1/571 & DIN 51130) | R11, V10 |
| Sensibilidad electrostática (AATCC-134) -Neolite shoes -step -scuff | +0,5kV +1,38 kV |

 Valores medios.

 Test : 0.70 kg/cm² durante 24 horas.

Origen del producto :

Fabricado en USA en una Planta con la Certificación ISO 9002

Fuente de Suministro :

3M Francia