Descripción :

El producto es una alfombrilla fabricada con PVC en Z en una estructura abierta,duradera , flexible y antideslizante.

Su estructura abierta permite que la suciedad y humedad que arrastran los zapatos pasen a su traves dejando la superficie siempre limpia.

Posicionamiento del Producto:

Para ser instalada en cajeados tanto exteriores como interiores en las zonas de entrada de edificios.

Tráfico típico:

Más de 5000 personas/dia

Rango de temperaturas de servicio:

-23°C a +65°C

Características :

- Fácil mantenimiento

- Gran duración

- Apta para el tráfico de carros

- Resistente a los rayos UV

- Gran capacidad para retener y esconder la suciedad

- Colores :

- Gris

- Rojo

- Marrón

- Negro

- Tamaños:

- Alfombrillas :

- 0,91 x 1,52 m

- Rollos :

- 0,60 x 6,1 m

- 0,91 x 6,1 m

- Envasado e identificación :

- - Alfombrillas : 1 por embalaje.

- - Rollos : 1 rollo por embalaje.

- - Cada embalaje está etiquetado con la marca del producto, tamaño, color y el nombre del fabricante(3M).

- Instrucciones para Instalación y Limpieza :

- Incluidas en cada embalaje.

- Accessorios :

- 3M borde.

- 3M adhesivo para alfombras

- 3M soporte metálico

- Desecho de Residuos :

- Los trozos de material desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados.

- Resistencia a productos quimicos:

- (Todos los tests 7 dias a 22ºC, con inmersión total del producto)

| - Solución | - Valor  |
| --- | --- |
| - Agua | - Excelente |
| - Solucion de jabón al 1% | - Buena |
| - Alcohol etílico al 50% | - Buena |
| - Disolventes clorados | - Pobre |
| - Hidrocarburos | - Pobre |
| - Gasolina | - Pobre |
| - Aceite de cocina | - Pobre |

-  Excelente = ningún efecto sobre el producto

- Buena =el productosufre una leve decoloración y rigidez.

- Pobre =el producto pierde sus propiedades de uso. El producto NO debe utilizarse en zonas donde vaya a estar en contacto frecuente con estos químicos.

- Propiedades del Producto :

| - Propiedad/Test | - Valor |
| --- | --- |
| - Espesor  : - ASTM D418-68 | - 14 mm |
| - Peso  : - ASTM D418-68 | - 8,9 kg/m² |
| - Propiedades microbiologicas : - ASTM G-21-90 | - Inhibe la proliferación de hongos |
| Estabilidad dimensional: ASTM D418-68 | +/- 3% |
| Inflamabilidad : - DOC FF 1-70 (pill test) - ASTM E-648 (test de panel radiante) | Pasa 0,82 watt/cm2 |
| Propiedades electricas: AATCC-134 Static propensity  (neolite soles): | 1,2 kV |
| Coeficiente de fricción BIA ZH 1/571 & DIN 51130 (GE) | R10, V10 |

 Valores medios

 Umbral de resistencia superior a 2,5 kV

Origen del Producto :

Fabricado en USA en una planta con la certificación ISO 9002 .

Fuente de Suministro :

3M Francia