Descripción:

El producto es una alfombrilla antisuciedad de bajo perfil construida con PVC en Z y trama abierta.Tiene también un soporte de espuma que la hace confortable al tráfico de personas y carros.

Su estructura abierta retiene y esconde la suciedad y humedad arrastrada por los zapatos.

La alfombrilla proporciona además un tráfico confortable y evita que tanto suciedad como humedad pasen al interior del edificio.

Posicionamiento de Producto:

Para ser utilizada como alfombrilla de entrada en interiores. Evita la entrada de suciedad y humedad asi como deslizamientos.

-Trafico típico:

500-1500 personas/dia

-Rango de temperaturas de servicio:

-18 a +49°C

Limitaciones de Uso:

No se recomienda su uso en cocinas u otras areas expuestas constantemente a grasas y aceites.

Características:

- Bajo perfil

- Apta para el tráfico de carros

- Antideslizante

Colores:

- Gris.

- Marrón.

- Tamaños:

- Alfombrillas :

- 0,90 x 1,50 m

- con bordes de 25 mm. integrados por los 4 lados.

- Rollos :

- 0,90 x 6 m

- 1,20 x 6 m

- con bordes integrados en el lateral de 6,1m.

- Envasado e identificación:

- Alfombrillas: 1 por embalaje.

- Rollos: 1 rollo por embalaje.

- Cada embalaje esta etiquetado con la marca del producto, tamaño, color y el nombre del fabricante(3M). Cada alfombrilla o rollo lleva impresa el logo 3M y el número de lote en el soporte.

- Instrucciones para instalación y limpieza:

- Dentro de cada embalaje se incluye un folleto explicativo.

Accesorios:

- 3M bordes para Nomad

- 3M adhesivo para alfombras

- 3M cinta de empalme gris

- Desecho de residuos :

- Los trozos de material desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados.

Resistencia a productos químicos:

(Tests realizados con inmersión total del producto durante  7 dias a 22° C)

| - Solución | - Valor  |
| --- | --- |
| - Agua desionizada | - Excelente |
| - Solución de detergente al 1% | - Excelente |
| Acido acético al 5% | Excelente |
| Hidróxido Sódico al 5% | Excelente |
| Alcohol etílico al 50% | Buena |
| - Alcohol isopropílico | - Pobre |
| - Heptano | - Pobre |
| - Gasolina | - Pobre |
| - Aceite de cacahuete | - Pobre |
| - Aceite de motor | - Pobre |
| - Tolueno | - Pobre |
| Aceite de cocina | Pobre |

-  Excelente = ningún efecto sobre el producto

- Pobre = el producto pierde sus propiedades de uso. El producto NO debe utilizarse en zonas donde vaya a estar en contacto con estos químicos de forma permanente.

Propiedades del Producto:

| - Propiedad - Test | - Valor |
| --- | --- |
| - Espesor: - ASTM D418-68 | - 6,0 mm |
| - Peso  : - ASTM D418-68 | - 4,5 kg/m² |
| - Estabilidad dimensional: - ASTM D418-68 | - +/- 3 % |
| - Inflamabilidad: - DOC-FF-1-70 (USA): - ASTM E-648 (USA): - VKF (CH): - NF P92507 (FR): - UNI 8457 & UNI 9174 (IT) : - BS 4790 - 87 (UK) | Pasa 0,81 watt/cm² 5,2 M3 Clase : 1 Clase : baja |
| Propiedades electricas: AATCC-134 Static Propensity (Neolite Soles) | 1,6 kV  |
| Coeficiente de fricción: BIA ZH 1/571 y DIN 51130 (GE) | R10, V10 |
| Propiedades microbiológicas: ASTM D418-68 | Inhibe la proliferación de hongos |

 Valores medios

 Umbral de resistencia superior a  2.5 kV

Origen del Producto:

Fabricado en USA en una Planta con la certificación ISO 9002

Fuente de suministro:

3M Francia